FICHE 1

Fiche à destination des enseignants

TS 9a

La spectroscopie infrarouge au service de l’étude des fresques de Pompéi

| Type d'activité | Démarche scientifique – Activité documentaire |
| --- | --- |
|  | Notions et contenus du programme de Terminale S Identification de groupes fonctionnels à l’aide du nombre d’onde caractéristique. | Compétences exigibles du programme de Terminale S Identifier des groupes fonctionnels par analyse d’un spectre IR à l’aide de tables de données ou de logiciels. Associer un groupe fonctionnel à un suffixe dans une molécule donnée, pour les fonctions alcène, alcool, aldéhyde, cétone, acide carboxylique, ester, amine, amide. |
|  | Compétences du préambule du cycle terminal Démarche scientifique Formuler des hypothèses pertinentes Confronter des hypothèses à des résultats expérimentaux Mobiliser ses connaissances |
| Commentaires sur l’exercice proposé | Dans cette version (a) de l’activité, il s’agit d’une démarche scientifique guidée. Des questions intermédiaires permettent à l’élève d’avancer dans la résolution du problème. La version (b) du même sujet laisse l’élève plus autonome dans la construction de la démarche scientifique et dans la rédaction de la réponse. Cette activité illustre le thème « OBSERVER » Analyse spectrale et le sous thème Spectres IR en classe de terminale S. |
| Conditions de mise en œuvre | Cette activité doit être proposée après la présentation de la spectroscopie IR. |
| Pré requis | Fonctions chimiques |
| Remarques | Les spectres IR sont disponibles sur http://riodb01.ibase.aist.go.jp/sdbs/cgi-bin/direct_frame_top.cgi |

FICHE 2

###### Texte à distribuer aux élèves

TS 9a

La spectroscopie infrarouge au service de l’étude des fresques de Pompéi

Longtemps, on a pensé que l’aspect « ciré » des fresques de Pompéi provenait d’une couche de cire appliquée sur la fresque. Certains auteurs parlaient de peintures encaustiqués, ou cirées.

Les écrits de Vitruve, architecte romain du 1er siècle av JC, précisaient bien qu’il était possible d’obtenir cet aspect « ciré » par la technique de la fresque dite « a fresco ». Qu’en est- il vraiment ?

Document 1 : Technique de la fresque dite « a fresco »

Question 1 : A votre avis, en considérant la structure de la fresque du document 1, quelle partie permettrait d’expliquer l’aspect « ciré » des fresques ?

Question 2 : Quelle est la formule chimique du calcin, couche protectrice des fresques ?

Question 3 : Ecrire l’équation de la réaction chimique qui explique la formation de cette couche.

Document 2 : Un premier indice

Lors de l’éruption du Vésuve en 79, les peintures de Pompéi  ou d’Herculanum ont été soumises à des températures de plus de 500 °C. Pour preuve, la transformation de l’ocre jaune en ocre rouge sur certaines fresques qui se produit entre 300 et 600 °C.

Document 3 : Caractéristiques de la cire d’abeille

La cire d'abeille contient principalement des esters.
Sa température de fusion se situe entre 60 à 65°C.

La technique de peinture à la cire est appelée encaustique.

Question 4 : En comparant les températures  lors de l’éruption du Vésuve à celle de fusion de la cire, pouvez-vous déjà émettre une hypothèse sur la présence ou non de la cire d’abeille dans les fresques de Pompéi ou d’Herculanum ?

Pour valider votre hypothèse, il est néanmoins nécessaire d’effectuer une analyse plus précise de ces fresques. La spectroscopie infrarouge permet afin de déterminer la présence ou l’absence de cire.

Document 4 : Spectre infrarouge de la cire d’abeille

Document 5 : Table de données pour la spectroscopie infrarouge

Question  5 : A l’aide des documents 4 et 5, comment peut-on révéler la présence d’esters dans la cire d’abeille ?

Document 6 : Spectre d’un échantillon de fresque

Question 6 : Le spectre du document 6 révèle-t-il la présence de cire ? Justifier votre réponse.

Le prélèvement de l’échantillon a été effectué sur la partie bleue de la fresque.

Nous savons également que les romains importaient un pigment bleu, l’indigo, extrait de l’indigotier.

Document 7 : Formule semi-développée de l’indigo

Question 7 : Pouvez-vous déterminer la présence de l’indigo dans l’échantillon de la fresque ?